| Material |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Constantan | SWG | Diameter (mm) | Resistance (/m) |
|  | 24 | 0.56 | 2.1 |
|  | 26 | 0.45 | 3.1 |
|  | 28 | 0.40 | 3.9 |
|  | 30 | 0.31 | 5.1 |
|  | 32 | 0.28 | 8.3 |
|  | 34 | 0.25 | 10.2 |
| Nichrome | SWG | Diameter (mm) | Resistance (/m) |
|  | 24 | 0.56 | 4.7 |
|  | 26 | 0.45 | 7.0 |
|  | 28 | 0.40 | 8.6 |
|  | 30 | 0.31 | 14.9 |
|  | 32 | 0.28 | 18.3 |
|  | 34 | 0.25 | 22.9 |
| Manganin | SWG | Diameter (mm) | Resistance (/m) |
|  | 24 | 0.56 | 1.7 |
|  | 26 | 0.45 | 2.6 |
|  | 28 | 0.40 | 3.8 |
|  | 30 | 0.31 | 5.5 |
|  | 32 | 0.28 | 6.7 |
|  | 34 | 0.25 | 8.5 |
| Copper | SWG | Diameter (mm) | Resistance (/m) |
|  | 24 | 0.56 | 0.07 |
|  | 26 | 0.45 | 0.11 |
|  | 28 | 0.40 | 0.14 |
|  | 30 | 0.31 | 0.22 |
|  | 32 | 0.28 | 0.35 |
|  | 34 | 0.25 | 0.55 |

Wire data - Intermediate level PHYSICS